[image: image1][image: image7.emf] G F E,s.r.o., Kpt.Nálepku   1927/10,   031 01 Liptovský Mikuláš

  mobil: +421 905 463 270      email:  obchod@gfe.sk

  www.gfe.sk              e-shop:obchodgfe.sk

[image: image8.png]PRO-\WWALL
YAPOXPSMA

LT




[image: image9.png]


[image: image10.png]PRO-WALL

YAPOXPS2VA

THH







[image: image13.png].




[image: image11.png]P



PRO WALL
Farba na vodnej báze na povrchy interiérov stavieb
· Vodná farba
· Vytvára priedušné povrchy
· Vysoké krytie
· Slabý zápach
· Ľahko sa natiera


PRO-WALL finančne výhodná farba, vyrobená na vodnej báze, vhodná pre všetky interiérové povrchy budov a stavieb. Zaručuje vynikajúce krytie, ktoré dosahuje po vyschnutí. Používa sa na steny, stropy, schodiská ako aj na nátery skladových priestorov, kde nie je požadovaná odolnosť voči zmytiu a znečisteniu. Vytvára priedušné povrchy tak, že zabraňuje prudkému vyparovaniu vody a následnému zrážaniu. Je dobrou kombináciou vysokého krytia, slabých výparov a nízkej ceny zároveň. Stáva sa rozhodujúcim riešením pre profesionála, ktorý ju chce použiť, či už na úplne nové nátery, alebo na miesta a povrchy, ktoré už boli predtým natierané resp. maľované buď farbou na vodnej báze alebo inou adhéznou látkou. Nanáša sa ľahko, má veľmi dobrú rozotierateľnosť a vyniká belosťou.

Odtieň: biely

[image: image2]
BALENIE
PRO WALL:
3L (4 KS/cb)
9L
[image: image12.emf] G F E,s.r.o., Kpt.Nálepku   1927/10,   031 01 Liptovský Mikuláš

  mobil: +421 905 463 270      email:  obchod@gfe.sk

  www.gfe.sk              e-shop:obchodgfe.sk


POVRCHY
Povrchy stien ako sú omietka, sadrokartón betón.




[image: image3]
TECHNICKÉ PARAMETRE
Farba: biela
Špecifická hmotnosť: 1,55-1,75 g/ml.
Viskozita: 6000-9000cP. (Brookfield RVDV-II, 25°C)
Stupeň lesku: matný
Riedenie: 5-10% v/v vodou
Nanášanie: valčekom alebo štetcom
Doba schnutia: 1-2 hodiny (  v závislosti od stavu )
Pretieracia doba: 2-4 hodiny
Teoretická výdatnosť: 9-10 m²/l
  VOC (PRCHAVÉ ORGANICKÉ ZLÚČENINY)
Na product sa vzťahuje smernica 2004/42/Ε.Κ. Categórie Α/A «Interiérové matné steny a stropy. (TYPE WB) ».
 Hraničná hodnota V.O.C. : 30g/l (2010). Tento product je pripravený na použitie s obsahom max. V.O.C.: 29 g/l.

PRÍPRAVA
Povrchy by mali byť suché a dobre vyčistené. Zvlhnutá farba ako aj mastnoty musia byť odstránené, kvôli zabezpečeniu dobrej priľnavosti náteru. Môže byť použitá na nové alebo už natreté povrchy vodnou farbou, alebo inou priľnavou látkou.


APLIKÁCIA
    Naniesť 2 vrstvy pre najlepší výsledok valčekom alebo kefou.

   V závislosti od okolností schne 1-2 hodinya výdatnosť má 9-10 m2/l.

    Nenatierať ak je teplota nižšia ako 8°C a vyššia než 35°C.

[image: image4]

[image: image5]
SKLADOVANIE
Skladujte v chlade a tme, pri teplote od 5°C do 35°C. Starostlivo utesniť nádobu na ďaľšie použitie. Chráňte výrobok pred mrazom.


ČISTENIE NÁRADIA, LIKVIDÁCIA ODPADU
Odstráňte zostávajúci produkt z náradia pred čistením. Uzatvorte nepoužit farbu pre ďalšie použitie. Opätovná aplikácia náterov môže účinne minimalizovať zlý vplyv na životné prostredie. Vyčistite náradie teplou vodou a mydlom. Odstráňte obsah a obal v súlade so všetkými miestnymi predpismi. Nevylievajte do kanalizácie.


[image: image6]
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI, OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dodržiavať bezpečnostné pokyny uvedené na obale výrobku. Pre ďalšie informácie viď bezpečnostný list výrobku. Bezpečnostné listy sú k dispozícii na vyžiadanie.
� EMBED CorelDRAW.Graphic.12 ���









_1662447873.unknown

